一、项目名称：

高性能锂铝硅电子玻璃生产关键技术及产业化

二、提名者及提名意见：

提名者：咸宁市科学技术局

提名意见：

该项目针对锂铝硅电子玻璃生产关键技术及产业化开展了创新系统的研究，并在咸宁国家高新区建成国内首条拉引量80吨/天、板宽3300mm、年产能约917万m2（0.7mm）的锂铝硅电子玻璃生产线，产品成功应用在小米、vivo等高端智能手机上，获得市场的高度认可。项目获得授权发明专利8篇，授权其他知识产权6项，发表论文3篇。本项目产品性能达到国际先进水平，已逐步取代国外进口，打破了国外公司垄断，实现了锂铝硅电子玻璃的国产化；同时本项目促进了国内电子玻璃行业产业升级，并降低了下游盖板加工企业的采购成本，取得良好的社会和经济效益，增强了中国制造业的竞争力，具有国家层面的战略意义。

本项目科技成果经湖北省技术交易所专家组鉴定为国际先进水平，本项目产品已成功入选《2020年湖北省创新产品应用推荐示范目录》，并经中国硅酸盐学会电子玻璃分会确认高铝电子玻璃KK6国内领先成功产业化。

我单位认真审阅了该项目提名书及附件材料，确认全部材料真实有效。提名该项目为湖北省科学技术进步奖一等奖。

三、项目简介：

该项目属于无机非金属材料领域，所属高新技术领域为新材料。主要创新如下：

（1）揭示了锂铝硅玻璃组成-结构-性能构效关系，开发出具有自主知识产权的高性能锂铝硅盖板保护玻璃组成体系，显著降低了玻璃的熔制难度与软化点温度，解决了高铝玻璃熔制温度高、软化温度高的关键难题；通过[ZrO8]4-对碱金属离子的集聚作用，有效提升了玻璃的化学稳定性，解决了锂铝硅玻璃化学稳定性较差的关键技术难题；开发出适合锂铝硅玻璃的本质化学强化工艺技术，显著提升了玻璃的耐划伤、抗冲击、抗跌落与热加工性能；为我国新型显示、交通运输、智能家居与特殊领域提供了关键基础性原材料。

（2）优化了熔窑耐火材料配置，使用电熔砖材料代替传统的酸性耐火材料，解决了碱金属对耐火材料的侵蚀问题，保证熔窑的寿命与安全性，避免熔窑内滴落物对玻璃液的污染；创新开发了“多阶段定位”熔窑结构与熔化澄清技术，提升了锂铝硅玻璃液熔制效率与熔化量，改善了玻璃液熔制质量；实现了低气泡数（0.02个/公斤）和大吨位（80吨/天）的高品质玻璃液制备。

（3）开发了基于“桥形”温度场的浮法展薄技术。创新设计了锡槽横向温度场协同调控技术，解决了锂铝硅玻璃板横向厚薄差的技术难题；开发出基于“桥形”温度场的浮法成形技术，实现了净板宽3300mm、厚薄差≤±0.01mm的玻璃快速展薄成形。

- 四、主要知识产权证明目录（不超过10件）

| 序号 | 知识产权 （标准） 类别 | 知识产权 （标准） 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准实施）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人 （标准起草单位） | 发明人 （标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 | 锂锆质铝硅酸盐玻璃、强化玻璃及其制备方法何显示器件 | 中国 | ZL201910965501.6 | 2020/09/04 | 3970874 | 清远南玻节能新材料有限公司、中国南玻集团股份有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 平文亮、周翔磊、肖子凡、王琰、刘红刚、陈志鸿、何进 | 有效 |
| 2 | 发明 | 铝硅酸盐玻璃、强化玻璃及其制备方法、盖板、背板及装置 | 中国 | ZL201910956982.4 | 2021/04/13 | 4359097 | 清远南玻节能新材料有限公司、中国南玻集团股份有限公司 | 肖子凡、周翔磊、平文亮、刘建党、陈志鸿、戴斌、刘攀 | 有效 |
| 3 | 发明 | 铝硅酸盐玻璃、强化玻璃及其制备方法和显示器件 | 中国 | ZL201910965502.0 | 2021/04/13 | 4358865 | 清远南玻节能新材料有限公司、中国南玻集团股份有限公司 | 周翔磊、平文亮、肖子凡、王琰、刘红刚、陈志鸿 | 有效 |
| 4 | 发明 | 一种玻璃及其制备方法 | 中国 | ZL201710537860.2 | 2020/07/14 | 3888707 | 中国南玻集团股份有限公司；深圳南玻应用技术有限公司 | 何浩波、肖子凡、戴斌、邓臻禄、刘攀 | 有效 |
| 5 | 发明 | 可离子交换的玻璃及其制备方法 | 中国 | ZL201810296029.7 | 2020/09/25 | 4003435 | 中国南玻集团股份有限公司；深圳南玻应用技术有限公司 | 何浩波、刘建党、肖子凡、邓臻禄、戴斌、刘攀 | 有效 |
| 6 | 发明 | 一种超薄玻璃抗弯曲强度的测试方法 | 中国 | ZL201810417816.2 | 2020/02/14 | 3693698 | 武汉理工大学 | 刘超、朱明柳 | 有效 |
| 7 | 发明 | 用于玻璃消泡剂效果验证的实验装置及其方法 | 中国 | ZL201710670906.8 | 2020/02/18 | 3697783 | 武汉理工大学 | 韩建军、陈发伟、谢俊、刘超、王静 | 有效 |
| 8 | 发明 | 用于生产玻璃产品的换向窑炉及其复合消泡剂的使用方法 | 中国 | ZL201710367417.5 | 2020/01/14 | 3663519 | 武汉理工大学 | 韩建军、陈发伟、谢俊、阮建 | 有效 |
| 9 | 实用新型 | 一种玻璃窑炉 | 中国 | ZL201920078929.4 | 2019/10/28 | 9457124 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 钟波、王明忠、崔秀珍、宋占财、胡光龙、任力力 | 有效 |
| 10 | 实用新型 | 一种3D高铝玻璃锡槽红外仪检测通道的保温结构 | 中国 | ZL2019 2 0152 133.9 | 2019/10/25 | 9525279 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 许平西、钟波、王世超、宋占财 | 有效 |

承诺：①本项目所列知识产权符合提名要求且无争议。②未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。③如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

- 主要完成人（完成单位）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 完成单位 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王明忠 | 男 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 对创新点1、2和3都有贡献 |
| 2 | 刘 超 | 男 | 武汉理工大学 | 对创新点1、2和3均有贡献 |
| 3 | 崔秀珍 | 男 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 对创新点1、2和3均有贡献 |
| 4 | 谢 俊 | 男 | 武汉理工大学 | 对创新点1和2有贡献 |
| 5 | 刘红刚 | 男 | 清远南玻节能新材料有限公司 | 对创新点1和2有贡献 |
| 6 | 王 静 | 女 | 武汉理工大学 | 对创新点2有贡献 |
| 7 | 何 进 | 男 | 中国南玻集团股份有限公司 | 对创新点1有贡献 |
| 8 | 钟 波 | 男 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 对创新点2和3有贡献 |
| 9 | 周翔磊 | 男 | 中国南玻集团股份有限公司 | 对创新点1有贡献 |
| 10 | 陈志鸿 | 男 | 中国南玻集团股份有限公司 | 对创新点1有贡献 |
| 11 | 肖子凡 | 男 | 清远南玻节能新材料有限公司 | 对创新点1有贡献 |
| 12 | 平文亮 | 男 | 清远南玻节能新材料有限公司 | 对创新点1有贡献 |
| 13 | 宋占财 | 男 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 对创新点1、2和3有贡献 |
| 14 | 刘建党 | 男 | 中国南玻集团股份有限公司 | 对创新点1有贡献 |